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Materiálový list
Měkká pájka S- Sn60Pb38Cu2
Obecná charakteristika

Ternární slitina používaná v elektronickém a elektrotechnickém průmyslu na výrobu elektricky vodivých spojů.
Použití  výrobku:   strojní a ruční pájení

Chemické složení:  Je vyráběna dle normy ČSN EN  29453                

 Obsah základních kovů ( v % hmotnostních ): 

Sn  59,5 ÷ 60,5 %        

Cu 1,5÷ 2,0 %

Pb  zbytek

Doprovodné prvky max. 0,2%

Fyzikální a chemické vlastnosti výrobku::

Vzhled: pevná látka kovového charakteru

Barva: stříbrošedá
Zápach: v kovové formě žádný

Teplota tavení – informativní: 183 – 190°C
Teplota varu: ~ 1 750 - 1 800°C

Hustota(20°C): ~ 8,5 g/cm3

Rozpustnost ve vodě ( 20°C): ve vodě nerozpustný
Doporučená pracovní teplota:

Pro ruční pájení doporučena teplota 230 – 290 °C dle pájeného spoje.
Dodávané tvary:  
drát plný  nebo  drát  plněný tavidly o Ø 1 ÷ 3 mm   (tolerance průměru +/- 5%)   
(dle ČSN EN 29 454 ) 1.1.3.B  a 1.1.2.B.                        
Množství tavidla 1,4 – 2,0 % hmotnostních, plnění v jednom prameni.
Balení:

Standardně je drát plný nebo plněný tavidlem dodáván na cívkách  Ø 70 nebo  Ø80 mm o hmotnosti 1kg.
            Jiné balení nebo dodávané tvary po dohodě.

Údaje o nebezpečnosti výrobku:
Výrobek ve formě dodávané na trh nepředstavuje nebezpečí, protože při použití pro které je určen nemůže být vdechnut, požit ani proniknout pokožkou. Ve vodě je nerozpustný, proto není nebezpečný ani pro organismy ve vodním prostředí.
Z těchto důvodů je doporučeno při práci nejíst, nepít a nekouřit.

Po práci a před jídlem si umýt ruce.

Po ukončení manipulace s výrobkem si umýt ruce mýdlem a vodou, popřípadě jiným vhodným mycím prostředkem.

Při pájení používat účinné odsávání, aby nedocházelo k vdechování výparů z tavidla.
U citlivých osob může tavidlo obsažené v plněném drátu způsobit podráždění pokožky.

Při nevhodné manipulaci může výrobek vytvořit fáze nebo látky, které již představují riziko. 
Viz. Bezpečnostní list.

Pokyny pro první pomoc:

Při nadýchání(částice,prach, výpary): přemístění na čerství vzduch a vyhledání lékařské pomoci.
Při kontaktu s pokožkou: opláchnout velkým množstvím vody. Svléknout kontaminovaný oděv. 

Po vniknutí do očí vypláchnout oči velkým množstvím vody.Popřípadě vyhledat očního specialistu.

Po požití: vypít velké množství vody, vyvolat zvracení.Vyhledat lékařskou pomoc.

Podrobnější údaje v Bezpečnostním listu.
Pokyny pro případ požáru:

 Kov není hořlavý. V případě požáru tavidla  hasit přístrojem hasící hořící pryskyřici.  Při hoření mohou vznikat nebezpečné výpary.
Pokyny v případě náhodného úniku:

Posbírat, nebo zamést odpad a předat dodavateli nebo výrobci k recyklaci.

Manipulace a skladování:

Skladujte v suchém (relativní vlhkost vzduchu do 70%) a bezprašném prostředí při teplotě 5 ÷ 25°C.

Osobní ochrana:
Doporučené osobní ochranné prostředky: rukavice, pracovní oděv, respirátor, brýle.

Délka záruky:

Při dodržení všech pravidel skladování je záruka na výrobek 5 let.

